	[image: image1.jpg]ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTA D.C.
MOVILIDAD

Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitacion y Mantenimiento Vial




	Proceso Misional
	Código
	IMVI-IN-019
	[image: image2.png]UNIDAD Oc MANTENIMIENTO VIAL






	
	Proceso Intervención de la Malla Vial
	
	
	

	
	Instructivo de Mejoramiento de la Subrasante con Piedra Rajón
	Versión
	4
	


[image: image1.jpg]

	RESPONSABLE: Gerente de Intervención

	1. OBJETIVO

	Suministrar y colocar la piedra rajón con el fin de mejorar la subrasante que soportara la estructura del pavimento, ajustándose a las cotas y los alineamientos horizontal y vertical dentro de las tolerancias estipuladas.

	2. ALCANCE

	Inicia con la adecuación de la subrasante, posteriormente la colocación y compactación del material Piedra Rajón y finaliza con el sello y compactación con un material de subbase granular.

	3. RECURSOS

	Personal
	Funcionarios designados para coordinar las diferentes actividades: -Ingeniero residente, -Gestores sociales, -Ambientales,- SST, comisión de topografía, Unidad Ejecutora  1 inspector de obra 1 oficial 2 auxiliares de tráfico, 6 ayudantes, operarios de maquinaria y equipos.

	Equipo
	Minicargador, volqueta, Vibro compactador, Retroexcavadora.

	Materiales 
	Rajón y Sub Base Granular.

	Otros Recursos
	Señalización, dotación de seguridad, botiquín de primeros auxilios, comunicación interna y externa.

	4. ACTIVIDADES PROCESO MANUAL
	5. REGISTROS

	1. Gestión social
	Formato Acta de Vecindad
 IMVI-FM-016
Formato Entrega de Volantes 
IMVI-FM-020
Volante Socialización inicio de obra
IMVI-DI-004
Formato Acta de Reunión
GDOC-FM-016

	2. Señalización de la zona de intervención.
	PMT aprobado por SDM y COI de aprobación

	3. Adecuar el suelo de fundación o la subrasante hasta lograr la homogeneidad y uniformidad deseada. (Instructivo INVI-IN-001)
	

	4. Transportar el material de piedra rajón a la obra. 
	Formato Informe diario de trabajo por cuadrilla

IMVI-FM-006 

Formato Informe Diario Consolidado De Trabajo Realizado 

IMVI-FM-007

	5. Extender el material de piedra rajón mediante procedimientos manuales o mecánicos en capas de espesor de acuerdo con el Diseño de la STMVL. El rajón se instalará de manera que sus puntas penetren parcialmente en el terreno natural.
	Formato Informe diario de trabajo por cuadrilla

IMVI-FM-006 

Formato Informe Diario Consolidado De Trabajo Realizado 

IMVI-FM-007

	6. Sellar el material de piedra rajón con material que reúna las características de una subbase granular, con el fin de llenar los vacíos intergranulares y lograr de esta manera un grado de compactación con el vibrocompactador, que en términos prácticos se refiere a la acomodación del material.
	Formato Informe diario de trabajo por cuadrilla

IMVI-FM-006 

Formato Informe Diario Consolidado De Trabajo Realizado 

IMVI-FM-007

	7. Nivelación de capa de mejoramiento (para verificar en terreno la cota de mejoramiento de la subrasante).
	Formato Informe Topografía

IMVI-FM-004

	6. CONTROLES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS



	1. Ver los controles relacionados en el plan de calidad de Piedra Rajón IMVI-PC-020 y los criterios de aceptación establecidos en el plan de Inspección y ensayos para el mejoramiento de la subrasante con rajón.

Control Composición del Material:

· Granulometría – INV E 782-13

Control de Dureza del Material:

· Desgaste en la Maquina de Los Ángeles, En seco, 1000 Revoluciones

Control de Limpieza:

· Limite Liquido – INV E 125-13

· Índice de Plasticidad – INV E 126-13




REVISIÓN Y APROBACIÓN

	Elaborado y/o Actualizado por
	Validado por  

Líderes (Estratégico u Operativo) del Proceso:
	Aprobado por:

	EDGAR ANGEL SÁNCHEZ FLÓREZ

Contratista / Proceso Intervención de la Malla Vial

RUTH MIREYA FAJARDO CUADRADO

Profesional Universitario / Proceso Intervención de la Malla Vial


	Firma:


	Firma:



	Acompañamiento Asesor OAP:
	
	

	MARÍA NATALIA NORATO

Contratista -OAP
	
	

	
	ALVARO VILLATE SUPELANO

Gerente de Intervención


	MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE Representante De La Alta Dirección




CONTROL DE DOCUMENTOS

	VERSIÓN 
	DESCRIPCIÓN
	FECHA
	APROBADO

Representante De Alta Dirección  SIG

	001
	Creación
	Noviembre 2013
	JUAN HERNANDO LIZARAZO JARA

	2
	Se realiza actualización de formatos de registro
	Diciembre de 2017
	JUAN CARLOS CALDERON 

Jefe Oficina Asesora de Planeación

	3
	Se recodificó de acuerdo a la actualización del mapa de procesos, donde el proceso de intervención incorpora el apoyo interinstitucional, gestión ambiental y gestión social en obra. 


	Junio 2019
	MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE

Jefe Oficina Asesora de Planeación

	4
	Se ajustan Controles y Especificaciones Técnicas
	Mayo 2020
	MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE

Jefe Oficina Asesora de Planeación


Calle 26 No. 57-41 Torre 8, Pisos 7 y 8 CEMSA - C.P. 111321 
Pbx: 3779555 – Información: Línea 195



IMVI-IN-019
www.umv.gov.co                                         


Página 1 de 2 

[image: image2.png][image: image3.wmf] 

[image: image4.wmf] 

_1255162997.doc





















