	[image: image1.jpg]ALCALDIA MAYOR
DEBOGOTAD.C.
WOVILIDAD
it At Esoual 35
Remadiacon y arien merto Vi





	Proceso Misional
	Código
	IMVI-PC-009
	[image: image2.png]UNIDAD Oc MANTENIMIENTO VIAL






	
	Proceso 
 Intervención de la Malla Vial
	
	
	

	
	Plan de Calidad de Imprimación
	Versión
	5
	



OBJETIVO:

Realizar actividades para el suministro, transporte, calentamiento eventual y aplicación uniforme de ligante bituminoso sobre una superficie granular o material remanente, previamente a la colocación de una capa asfáltica o u tratamiento superficial.

1. DESCRIPCIÓN:
	Actividad
	Requisito
	Característica de Calidad por controlar
	Control para Evitar su Ocurrencia
(Acción Preventiva)
	Tratamiento en caso de que suceda
(Acción Correctiva)

	1. Gestión social
	Procedimiento Gestión Social en Obra 

IMVI-PR-004
	· Servicio al cliente
	· Convocar reunión de inicio de obra a través de volante informativo predio a predio 

· Realizar la Instalación de Volante y/o Afiche Informativo 

· Realizar el levantamiento de Actas de Vecindad en los predios de la zona directa del Frente de Trabajo a intervenir. (Cuando Aplique)
	· Hacer visitas de Seguimiento por parte del Profesional Social (actas de compromiso, atención a PQRSFD)

	2. Señalización de la zona de intervención
	Plan de Manejo de Tráfico – SDM
	· Seguridad

· Señalización
	· Realizar la verificación PMT (Plan de Manejo de Tráfico) y el documento COI de aprobación (Comité de Obras de Infraestructura
	· Se realizan visitas de seguimiento diariamente a fin de verificar la implementación

	3. Protección de sumideros, zonas verdes y estructuras de la zona de intervención
	PIGA

Manual de Buenas Prácticas Ambientales IMVI-DI-003
	· Cobertura con Geotextil o Polisombra
	· Verificar previo a la actividad constructiva los controles ambientales. 
	· Realizar la limpieza y adecuación de las estructuras que no se protegieron.

	4. Se comprobará que la superficie sobre la cual se va a efectuar el riego cumpla con los requisitos especificados, en cuanto a conformación, compactación y acabado de la capa a la cual corresponda
	IMVI-IN-003 Instructivo Base Granular
IMVI-IN-004 Instructivo Conformación Calzada Existente
	
	
	

	5. Realizar limpieza previa de polvo, barro seco y suciedad de la superficie donde se aplicará el riego de imprimación mediante el uso de compresor de aire o escobas
	
	Superficie limpia de polvo
	· Remover materiales con agua a presión

· Soplado con compresor
	· Remover materiales con agua a presión

Soplado con compresor

	6. La superficie deberá ser regada ligeramente con agua, sin llegar a la saturación al riego de imprimación.
	
	Debe estar limpia y seca
	· Buenos equipos de limpieza
	· Cambio de equipos de limpieza, mayor impacto

	7. Calentar la emulsión asfáltica en el irrigador de manera que la viscosidad de esta se encuentre entre cinco y veinte segundos Saybolt-Furol (5sSF-20sSF)
	
	· Temperatura en el Vehículo Irrigador
	· Control de Temperatura
	· Imprimar superficie con deficiencias

	8. Aplicar la emulsión asfáltica de manera uniforme tanto longitudinal como transversal, evitando duplicación en las juntas transversales. Se deben proteger los andenes, sardineles, árboles, vallas y similares para evitar ser manchados por la emulsión
	
	· Dosificación
	· Corregir mediante la adición de emulsión o agregado de protección las zonas donde se presenten insuficiencias o excesos de emulsión.
	· Volver a realizar la Imprimación 

	9. Prohibir el tránsito sobre la superficie imprimada (mediante la señalización correspondiente) mientras no haya sido absorbida la emulsión. Una vez permitida la circulación no deberá exceder a treinta kilómetros por hora.
-


	
	· Arrastre por las llantas de los vehículos

· Dosificación 


	· Aislar bien la superficie intervenida
	· Aplicar Emulsión en zonas afectadas

	10. No se permitirá la aplicación de riegos de imprimación cuando la temperatura ambiente a la sombra y la de la superficie sean inferiores a cinco grados Celsius (5° C) o haya lluvia o fundados temores de que ella ocurra.
	
	· Presencia de lluvias


	· Revisión del estado del clima y la temperatura ambiente
	· Volver a realizar la Imprimación

	11. Muestreos y Ensayos
	
	· Destilación de emulsiones asfálticas

· Tamizado de las emulsiones asfálticas

· Penetración de los materiales bituminosos

· Ductilidad de los materiales asfalticos
	· Ensayos Laboratorio
	· Análisis con parámetros de ensayo


2. REVISIÓN Y APROBACIÓN

	3. Elaborado y/o Actualizado por
	Validado por  

Líderes (Estratégico u Operativo) del Proceso:
	Aprobado por:

	EDGAR ANGEL SÁNCHEZ FLÓREZ

Contratista / Proceso Intervención de la Malla Vial

RUTH MIREYA FAJARDO CUADRADO

Profesional Universitario / Proceso Intervención de la Malla Vial


	Firma:


	Firma:



	Acompañamiento Asesor OAP:
	
	

	MARÍA NATALIA NORATO

Contratista -OAP
	
	

	
	ALVARO VILLATE SUPELANO

Gerente de Intervención
	MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE Representante De La Alta Dirección


4. CONTROL DE CAMBIOS

	REVISIÓN No.
	DESCRIPCIÓN
	FECHA
	APROBADO

REPRESENTANTE ALTA DIRECCIÓN

	001
	Adopción
	2010
	Jefe Oficina Asesora de Planeación

	002
	Ajustar a las Normas IDU-ET-2011.
	Diciembre de 2012
	LIDIA MARINA CERON PORTILLA

	003
	Ajuste del Equipo, Materiales y a las actividades de acuerdo con las Normas IDU-ET-2011, y a los Formatos existentes
	Octubre 2013
	JUAN HERNANDO LIZARAZO JARA

	4
	Recodificación, ya que se incorpora gestión ambiental, gestión social y apoyo interinstitucional.


	Abril 2019
	MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE

	5
	Se ajustan Controles y Especificaciones Técnicas
	Mayo 2020
	MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE Representante De La Alta Dirección




Calle 26 No. 57-41 Torre 8 Pisos 7-8 CEMSA – C.P. 111321

Pbx: 3779555 - Información: Línea 195

www.umv.gov.co
                                             IMVI-PC-009

                                                       Página 2 de 3 


[image: image1.jpg][image: image2.png]