INSTRUCTIVO PARA BASES Y SUBBASES GRANULARES

SUBDIRECCIÓN DE INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

AUTOCONTROL DE LA CALIDAD

Bogotá, D.C., agosto 2025.

CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN	3

2.	ALCANCE	3

3.	RECURSOS	3

4.	ACTIVIDADES PARA EL PROCESO CONSTRUCTIVO	4

5.	LINEAMIENTOS PARA EL AUTOCONTROL DE LA CALIDAD	5

6.	REVISIÓN Y APROBACIÓN	5

7.	CONTROL DE REGISTRO DE DOCUMENTOS	6

# INTRODUCCIÓN

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV) en el cumplimiento integrado de mejora continua de las intervenciones de la malla vial local, intermedia y rural, ciclo infraestructura y espacio público, adopta para su ejecución, el direccionamiento de los lineamientos para el autocontrol de la calidad que han de tenerse en cuenta para el correcto desarrollo de las actividades en obra.

# ALCANCE

Describir las actividades para el suministro, extensión, humedecimiento, mezcla, conformación y compactación de los materiales de subbase y base granular como parte de la estructura de pavimento flexible y rígido.

# RECURSOS

  - Material

| Descripción | Unidad | Origen |
| --- | --- | --- |
| Subbase Granular Base Granular | m3 m3 | Externo |

  - Equipo y maquinaria

| Descripción | Unidad | Origen |
| --- | --- | --- |
| Carrotanque agua Motoniveladora Minicargador Vibro compactador Apisonador Canguro Volqueta | UN | Propio y/o Externo |

  - Personal

| Ingenieros | Unidad Ejecutora | Operarios |
| --- | --- | --- |
| Director/a de obra Residente de obra Social Ambiental Seguridad y Salud en el trabajo | Inspector/a Oficial Ayudantes Auxiliares de tráfico Comisión topográfica | Designados de acuerdo con las condiciones del tipo de intervención |

# ACTIVIDADES PARA EL PROCESO CONSTRUCTIVO

| Actividad | Descripción | Registros |
| --- | --- | --- |
| - Recepción del material en obra | - El material se recibe sin exceso de partículas planas, alargadas o blandas, y sin materiales contaminantes como basura. |  |
| - Levantamiento topográfico. | - Delimitar las referencias topográficas, verificando cotas y niveles de excavación | INFRA-FM-004 Formato informe de topografía |
| - Humectación del material granular | - Humectar adecuadamente el material granular hasta llegar a la humedad óptima de compactación para formar una capa firme y estable. - Mezclar con motoniveladora o equipo acorde, para lograr homogeneidad del material. | INFRA-FM-006 Formato Informe diario trabajo por cuadrilla INFRA-FM-007 Formato Informe diario consolidado de trabajo realizado |
| - Extensión y conformación del material granular | - Extender el material granular por medio de motoniveladora o equipo acorde. - Utilizar la carretilla en capas no menor a diez centímetros (10 cm) ni superior a veinte centímetros (20 cm) en los sitios como rellenos de andenes, rellenos de tubería y fallos. |  |
| - Compactación longitudinal de la capa granular | - Compactar con el vibro compactador hasta lograr una superficie uniforme y continua, ajustándose a las pendientes establecidas. De ser conveniente, utilizar equipo menor como plancha vibratoria, cilindro manual o apisonador canguro. - Si se considera necesario, aplicar riegos de agua durante el proceso de compactación. |  |
| - Solicitud de toma de muestras y ensayos de laboratorio. | - Tomar los ensayos conforme a la cantidad y frecuencia estipulados en los documentos vigentes de la Entidad. - No se debe permitir la conformación de la siguiente capa, antes de la validación y verificación de la toma de muestras de densidades y peso unitario del suelo en el terreno. | INFRA-FM-015 Solicitud de muestras y ensayos de laboratorio tomados en obra |

# LINEAMIENTOS PARA EL AUTOCONTROL DE LA CALIDAD

- Los espesores de las capas granulares corresponderán a los diseños planteados por la Subdirección de Planificación y Conservación (SPC).

- La aceptación previa de los ensayos de la calidad del agregado pétreo corresponderá al visto bueno por la Gerencia para el Desarrollo, la Calidad y la Innovación.

- Reportar si el material despachado en obra llega con exceso de partículas planas, alargadas o blandas, y con materiales contaminantes como basura.

- Los agregados una vez en obra no se deben exponer a meteorización o alteración fisicoquímica bajo condiciones desfavorables.

- Evitar que los agregados una vez en obra no contaminen corrientes de agua.

- La humedad del material durante el proceso de extensión debe ser acorde a lo establecido en el diseño de la mezcla o la fórmula de trabajo, indicada por la Gerencia para el Desarrollo, la Calidad y la Innovación o la Gerencia de Producción.

- Si se considera necesario, se deben aplicar riegos de agua durante el proceso de compactación, para compensar las pérdidas por evaporación y cerrar la textura de la capa.

- Para la humedad de compactación se recomienda emplear carrotanques de agua para lograr la uniformidad de humedad sobre el material.

- La operatividad del mezclado, humedecimiento y/o aireado se recomienda realizarlo antes de la compactación del material.

- El agua debe ser limpia y libre de cualquier sustancia perjudicial al material granular.

- Verificar que las juntas se realicen correctamente logrando también el grado de densidad adecuado.

- El grado de compactación mínimo con respecto al ensayo de compactación Proctor modificado corresponderá a la normativa actualizada por el laboratorio de la Entidad.

- La compactación se realiza de manera longitudinal, continua y paralelo al eje de la vía comenzando por los bordes exteriores y avanzando hacia el centro.

- No se debe permitir la construcción de las capas de subbase y base granular durante lluvia o temor a que ello ocurra, ni cuando la temperatura ambiente sea menor a 2°C.

- El espesor promedio medido en diferentes puntos del segmento vial de la capa granular extendida y compactada no debe ser inferior a la del diseño.

# REVISIÓN Y APROBACIÓN

| Elaborado y actualizado por: | Validado por Líderes (Estratégico u Operativo) del Proceso: | Aprobado: |
| --- | --- | --- |
| LAURA ALEJANDRA PINZÓN CLAVIJO JOAN MANUEL W. GAITAN FERRER Proceso Intervención de la Infraestructura | JULIO CESAR PINZÓN REYES | EDGAR ALONSO FORERO CASTRO |
| Acompañamiento Asesor OAP: |  |  |
| MARÍA NATALIA NORATO Contratista / Proceso Direccionamiento Estratégico | Subdirector de Intervención de la Infraestructura | Jefe Oficina Asesora de Planeación |

# CONTROL DE REGISTRO DE DOCUMENTOS

| Versión | Descripción | Fecha | Aprobado |
| --- | --- | --- | --- |
| 000 | Adopción: SOP–Dirección Técnica de Apoyo a la Vialidad: Código: I-DTAV-VI-003 | 15 junio 2006 | OAP |
| 001 | Ajustar el objetivo, el alcance, las normas las actividades y los registros. | Noviembre de 2011 | MONICA RUBIO ARENAS |
| 002 | Ajustar a las Normas IDU-ET-2011, y a los Formatos existentes | Diciembre de 2012 | LIDIA MARINA CERON PORTILLA |
| 003 | Revisión actividades y actualización formatos de registro | Noviembre 2013 | JUAN HERNANDO LIZARAZO JARA |
| 004 | Se realiza actualización de formatos de registro | Diciembre de 2017 | JUAN CARLOS CALDERON Jefe Oficina Asesora de Planeación |
| 005 | Se recodificó de acuerdo a la actualización del mapa de procesos, donde el proceso de intervención incorpora el apoyo interinstitucional, gestión ambiental y gestión social en obra. | Junio 2019 | MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE Jefe Oficina Asesora de Planeación |
| 000 | Adopción: SOP – Dirección Técnica de Apoyo a la Vialidad: Código: I-DTAV-VI-002 | 15 junio 2006 | OAP |
| 001 | Adicionar análisis topográfico al inicio e identificar la ubicación de tuberías pertenecientes a los servicios públicos Solo se establece un registro para la última actividad Certificación de la escombrera | 8 septiembre 2009 | COMITÉ SIG (Acta de reunión 003 - Equipo de mejoramiento) |
| 002 | Ajustar el objetivo, el alcance, las normas las actividades y los registros. | Noviembre 2011 | MONICA RUBIO ARENAS |
| 003 | Ajustar a las Normas IDU-ET-2011, y a los Formatos existentes | Diciembre 2012 | LIDIA MARINA CERON PORTILLA |
| 004 | Se ajusta a la normatividad vigente | Noviembre 2013 | JUAN HERNANDO LIZARAZO JARA |
| 005 | Se realiza actualización de formatos de registro | Diciembre de 2017 | JUAN CARLOS CALDERON Jefe Oficina Asesora de Planeación |
| 006 | Se recodificó de acuerdo a la actualización del mapa de procesos, donde el proceso de intervención incorpora el apoyo interinstitucional, gestión ambiental y gestión social en obra. | Junio 2019 | MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE Jefe Oficina Asesora de Planeación |
| 1 | Se establecen los lineamientos para el autocontrol de la calidad desde la Subdirección de Intervención de la Infraestructura de acuerdo con las funciones en el nuevo rediseño institucional de la Entidad. Así mismo, de conformidad con el rediseño institucional y la nueva estructura organizacional Acuerdo 02 de 2023, lo que conllevó al cambio del proceso de Intervención de la Malla Vial (IMVI) por el proceso de Intervención de la Infraestructura (INFRA) y a la Gerencia de Intervención por la Subdirección de Intervención de la Infraestructura, la cual está compuesta por dos Gerencias, la Gerencia de Infraestructura Urbana y la Gerencia de Infraestructura Rural. | Agosto 2025 | EDGAR ALONSO FORERO CASTRO Jefe Oficina Asesora de Planeación |