INSTRUCTIVO PARA RIEGO DE LIGA E IMPRIMACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

AUTOCONTROL DE LA CALIDAD

Bogotá, D.C., agosto 2025.

CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN	3

2.	ALCANCE	3

3.	RECURSOS	3

4.	ACTIVIDADES PARA EL PROCESO CONSTRUCTIVO	4

5.	LINEAMIENTOS PARA EL AUTOCONTROL DE LA CALIDAD	5

6.	REVISIÓN Y APROBACIÓN	5

7.	CONTROL DE REGISTRO DE DOCUMENTOS	5

# INTRODUCCIÓN

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV) en el cumplimiento integrado de mejora continua de las intervenciones de la malla vial local, intermedia y rural, ciclo infraestructura y espacio público, adopta para su ejecución, el direccionamiento de los lineamientos para el autocontrol de la calidad que han de tenerse en cuenta para el correcto desarrollo de las actividades en obra.

# ALCANCE

Materializar actividades para la limpieza de la superficie, aplicación uniforme y absorción de las emulsiones asfálticas de tipo de rompimiento lento (CRL) para riego de imprimación y tipo de rompimiento rápido (CRR) para riego de liga, de modo que permita la adherencia entre las capas.

# RECURSOS

  - Material

| Descripción | Unidad | Origen |
| --- | --- | --- |
| Emulsión Asfáltica de rompimiento rápido (CRR) Emulsión Asfáltica de rompimiento lento (CRL) Agua | L L L | Propio y/o Externo |

  - Equipo y maquinaria

| Descripción | Unidad | Origen |
| --- | --- | --- |
| Carrotanque irrigador Carrotanque de agua Sopladora o barredora mecánica Escobas | UN | Propio y/o Externo |

  - Personal

| Ingenieros | Unidad Ejecutora | Comisión Topográfica | Operarios |
| --- | --- | --- | --- |
| Residente de obra Residente social Ambiental SST | Inspector/a Oficial Ayudantes Auxiliares de tráfico | Topógrafo Cadenero | Designados de acuerdo con las condiciones del tipo de intervención |

# ACTIVIDADES PARA EL PROCESO CONSTRUCTIVO

| Actividad | Descripción | Registros |
| --- | --- | --- |
| - Preparación de la superficie existente. | - Comprobar que la superficie y/o capa a la cual se va aplicar la emulsión asfáltica este conformada, compactada y sin exceso de humedad. - Verificar la condición de la capa existente o instalada con el fin de validar la continuidad y uniformidad de su uso. - Proteger adecuadamente los elementos susceptibles a ser manchados com emulsión, como sardineles, árboles, vallas, dispositivos de señalización, barandas o similares. | INFRA-FM-006 Formato Informe diario trabajo por cuadrilla INFRA-FM-007 Formato Informe diario Consolidado de trabajo realizado |
| - Limpieza de la superficie o capa instalada. | - La capa a la cual se aplicará la emulsión asfáltica deberá estar libre de polvo, barro seco y material contaminante mediante el uso de elementos mecánicos de limpieza como sopladora y/o escobas. |  |
| - Aplicación de la emulsión asfáltica. | - La aplicación se deberá realizar de manera uniforme, en sentido longitudinal y transversal evitando excesos y doble aplicación en las juntas transversales. - Cuando se presente exceso de emulsión asfáltica sobre la superficie corregir la irregularidad mediante agregado de protección o arena limpia respectivamente. - Cuando se presente insuficiencia de aplicación de emulsión asfáltica sobre la superficie, por medio de aplicación manual, corregir la irregularidad mediante la adición de este material |  |
| - Rompimiento de la emulsión asfáltica. | - No permitir el tránsito sobre la superficie imprimada o ligada (mediante la señalización correspondiente) mientras no haya sido absorbida la emulsión. Una vez permitida la circulación no deberá exceder a treinta kilómetros por hora. |  |

# LINEAMIENTOS PARA EL AUTOCONTROL DE LA CALIDAD

- La temperatura de aplicación de la emulsión asfáltica corresponderá a las indicaciones por parte de la Gerencia de Producción (GP – UMV) y/o la Gerencia para el Desarrollo, la Calidad e Innovación (GDCAI – UMV).

- Respetar los tiempos mínimos de penetración y dosificación de las emulsiones, determinadas por la Gerencia de Producción (GP – UMV) y/o la Gerencia para el Desarrollo, la Calidad e Innovación (GDCAI – UMV) de manera que el ligante no pierda su efectividad como elemento de adherencia entre capas.

- La emulsión asfáltica suministrada una vez en obra y depositada en los contenedores correspondientes, no deberá rendirse con agua.

- Conservar es estado de las canacas de disposición y si es el caso, reportar su cambio al área encargada.

- Por parte de los ingenieros encargados, verificar la aplicación y conformación correcta del material.

- No se permitirá la aplicación de emulsiones asfálticas cuando la temperatura ambiente sean inferiores a cinco grados Celsius (5° C) o haya lluvia o fundados temores de que ella ocurra.

- La dosificación del producto se debe establecer como resultado de las aplicaciones iniciales, de manera que se garantice una dosificación continua y uniforme.

- Para el riego de imprimación la superficie debe ser regada ligeramente con agua, sin exceso de humedad.

- Para el riego de liga verificar la conformación, compactación y acabado de la capa a la cual corresponda, sin exceso de humedad.

# REVISIÓN Y APROBACIÓN

| Elaborado y actualizado por: | Validado por Líderes (Estratégico u Operativo) del Proceso: | Aprobado: |
| --- | --- | --- |
| LAURA ALEJANDRA PINZÓN CLAVIJO JOAN MANUEL W. GAITAN FERRER Proceso Intervención de la Infraestructura | JULIO CESAR PINZÓN REYES | EDGAR ALONSO FORERO CASTRO |
| Acompañamiento Asesor OAP: |  |  |
| MARÍA NATALIA NORATO Contratista / Proceso Direccionamiento Estratégico | Subdirector de Intervención de la Infraestructura | Jefe Oficina Asesora de Planeación |

# CONTROL DE REGISTRO DE DOCUMENTOS

| Versión | Descripción | Fecha | Aprobado |
| --- | --- | --- | --- |
| 001 | Adopción: SOP–Dirección Técnica de Apoyo a la Vialidad: Código: I-DTAV-VI-012 | 16 junio 2006 | OAP |
| 002 | Se ajustaron las actividades | 8 septiembre 2009 | COMITÉ SIG (Acta de reunión 003–004–005-006 Equipo de mejoramiento) |
| 003 | Ajustar el objetivo, el alcance, las normas las actividades y los registros. | Octubre de 2011 | MONICA RUBIO ARENAS |
| 004 | Ajustar a las Normas IDU-ET-2011, y a los Formatos existentes | Diciembre de 2012 | LIDIA MARINA CERON PORTILLA |
| 005 | Revisión actividades y actualización formatos de registro | Noviembre 2013 | JUAN HERNANDO LIZARAZO JARA |
| 006 | Se realiza actualización de formatos de registro | Diciembre de 2017 | JUAN CARLOS CALDERON Jefe Oficina Asesora de Planeación |
| 007 | Se recodificó de acuerdo a la actualización del mapa de procesos, donde el proceso de intervención incorpora el apoyo interinstitucional, gestión ambiental y gestión social en obra. | Junio 2019 | MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE Jefe Oficina Asesora de Planeación |
| 008 | Se ajustan Controles y Especificaciones Técnicas | Mayo 2020 | MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE Jefe Oficina Asesora de Planeación |
| 001 | Adopción: SOP – Dirección Técnica de Apoyo a la Vialidad: Código: I-DTAV-VI-011 | 16 junio 2006 | OAP |
| 002 | Se adiciona una actividad para la señalización para el tránsito de vehículos después de la intervención | 8 septiembre 2009 | COMITÉ SIG (Acta de reunión 004 Equipo de mejoramiento) |
| 003 | Ajustar el objetivo, el alcance, las normas las actividades y los registros. | Octubre de 2011 | MONICA RUBIO ARENAS |
| 004 | Ajustar a las Normas IDU-ET-2011, y a los Formatos existentes | Diciembre de 2012 | LIDIA MARINA CERON PORTILLA |
| 005 | Ajuste del Equipo, Materiales y a las actividades de acuerdo con las Normas IDU-ET-2011, y a los Formatos existentes | Noviembre 2013 | JUAN HERNANDO LIZARAZO JARA |
| 006 | Se realiza actualización de formatos de registro | Diciembre de 2017 | JUAN CARLOS CALDERON Jefe Oficina Asesora de Planeación |
| 007 | Se recodificó de acuerdo a la actualización del mapa de procesos, donde el proceso de intervención incorpora el apoyo interinstitucional, gestión ambiental y gestión social en obra. | Junio 2019 | MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE Jefe Oficina Asesora de Planeación |
| 008 | Se ajustan Controles y Especificaciones Técnicas | Mayo 2020 | MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE Jefe Oficina Asesora de Planeación |
| 1 | Se establecen los lineamientos para el autocontrol de la calidad desde la Subdirección de Intervención de la Infraestructura de acuerdo con las funciones en el nuevo rediseño institucional de la Entidad. Así mismo, de conformidad con el rediseño institucional y la nueva estructura organizacional Acuerdo 02 de 2023, lo que conllevó al cambio del proceso de Intervención de la Malla Vial (IMVI) por el proceso de Intervención de la Infraestructura (INFRA) y a la Gerencia de Intervención por la Subdirección de Intervención de la Infraestructura, la cual está compuesta por dos Gerencias, la Gerencia de Infraestructura Urbana y la Gerencia de Infraestructura Rural. | Agosto 2025 | EDGAR ALONSO FORERO CASTRO Jefe Oficina Asesora de Planeación |