INSTRUCTIVO PARA BORDILLOS COMO ESTRUCTURA DE CONFINAMIENTO

SUBDIRECCIÓN DE INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

AUTOCONTROL DE LA CALIDAD

Bogotá, D.C., Abril 2026.

CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN	3

2.	ALCANCE	3

3.	RECURSOS	3

4.	ACTIVIDADES PARA EL PROCESO CONSTRUCTIVO	4

4.1.	CONCRETO COLOCADO EN EL SITIO	4

4.2.	CONFORMADOS CON UNIDADES PREFABRICADAS	5

5.	LINEAMIENTOS PARA EL AUTOCONTROL DE LA CALIDAD	6

6.	REVISIÓN Y APROBACIÓN	7

7.	CONTROL DE CAMBIOS:	8

# INTRODUCCIÓN

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV) adopta para su ejecución, el direccionamiento de los lineamientos para el autocontrol de la calidad que han de tenerse en cuenta para evitar daños y desplazamientos por el tránsito vehicular en las capas de rodadura en pavimento flexible, rígido y de adoquines contemplando el bordillo como estructura de confinamiento, conformado por unidades prefabricadas y/o fundido in situ.

# ALCANCE

Describir las actividades para la construcción de bordillos de concreto y la colocación de bordillos como prefabricados de concreto una vez sean verificados sus lineamientos; frente a pavimentos de concreto hidráulico, mezcla asfáltica en caliente, fresado estabilizado, pavimentos de adoquines, pompeyanos y/o cuando existan estructuras dentro del pavimento como sumideros y cámaras de inspección.

# RECURSOS

  - Material

| Descripción | Unidad | Origen |
| --- | --- | --- |
| Bordillos prefabricados de concreto Concreto hidráulico Agregados pétreos Cemento Agua | UN m3 m3 Kg l | Propio y/o Externo |

  - Equipo y maquinaria

| Descripción | Unidad | Origen |
| --- | --- | --- |
| Cinta métrica Herramienta menor Formaleta metálica | UN | Propio y/o Externo |

  - Personal

| Ingenieros | Unidad Ejecutora | Comisión Topográfica | Operarios |
| --- | --- | --- | --- |
| Residente de obra Social Ambiental Seguridad y Salud en el trabajo | Inspector/a Oficial Ayudantes Auxiliares de tráfico | Topógrafo Cadenero | Designados de acuerdo con las condiciones del tipo de intervención |

# ACTIVIDADES PARA EL PROCESO CONSTRUCTIVO

## CONCRETO COLOCADO EN EL SITIO

| Actividad | Descripción | Registros |
| --- | --- | --- |
| - Preparación de la superficie existente y limpieza del terreno natural. | - Verificar la localización y desmonte de obstáculos que afectan el desarrollo de la obra, cuando aplique. - Verificar la condición de la capa existente con el fin de validar la continuidad de su uso. |  |
| - Alineamientos horizontales y verticales. | - Delimitar las referencias topográficas, verificando cotas y niveles. | INFRA-FM-004 Formato informe de topografía |
| - Sobre la base del pavimento de concreto hidráulico o asfáltico (si tiene). | - El bordillo debe estar fundado mínimo 100 mm de profundidad por debajo de la cara inferior del bordillo, que está a su vez mínimo 150 mm por debajo del nivel de referencia. | INFRA-FM-006 Formato Informe diario trabajo por cuadrilla INFRA-FM-007 Formato Informe diario consolidado de trabajo realizado |
| - Sobre la subrasante, terreno natural o sub-base del pavimento. | - Construir una base de mortero o de concreto pobre, que se extienda por el ancho del bordillo o que cubra el ancho del contrafuerte. - El bordillo debe estar fundado mínimo 100 mm de profundidad por debajo de la cara inferior del bordillo, que está a su vez mínimo 150 mm por debajo del nivel de referencia. |  |
| - Instalación de la formaleta y fijación del concreto | - Colocar las formaletas sobre la base garantizando que los soportes permanezcan en la posición correcta, manteniendo el alineamiento de los bordillos. - Si el bordillo se realiza sobre el pavimento existente, la formaleta de la cara frontal se debe colocar sobre el pavimento. |  |
| - Colocación del concreto | - Verificar que el concreto se instale hacia la formaleta tan rápido como sea posible, sin presentar segregación, contaminación o perdida de material. - Vibrar el concreto con equipo adecuado. |  |
| - Acabado, protección y curado. | - Retirar la formaleta cuidadosamente, utilizando un desmoldante adecuado para el tipo de concreto y la formaleta. - Corregir las imperfecciones que se presenten en las superficies desmoldadas como hormigueros, agujeros o burbujas con cemento y arena fina. - El curado comienza inmediatamente después de su compactación, se recomienda mínimo tres días. |  |

## CONFORMADOS CON UNIDADES PREFABRICADAS

| Actividad | Descripción | Registros |
| --- | --- | --- |
| - Preparación de la superficie existente y limpieza del terreno natural. | - Verificar la localización y desmonte de obstáculos que afectan el desarrollo de la obra, cuando aplique. - Verificar la condición de la capa existente con el fin de validar la continuidad de su uso. |  |
| - Alineamientos horizontales y verticales. | - Delimitar las referencias topográficas, verificando cotas y niveles. | INFRA-FM-004 Formato informe de topografía |
| - Mortero de nivelación o de base. | - Colocar las unidades prefabricadas sobre un mortero de nivelación o mortero de base de aproximadamente 10 mm de espesor. | INFRA-FM-006 Formato Informe diario trabajo por cuadrilla INFRA-FM-007 Formato Informe diario consolidado de trabajo realizado |
| - Unión y juntas los de elementos prefabricados | - Entre las separaciones que quedan contra estructura de pavimento o cortes llenar con mortero. - El ancho de las juntas debe tener una longitud de 10mm. - Se recomienda rellenar las juntas con mortero a ras de las caras de los elementos prefabricados, cuidando sus extremos planos. |  |

# LINEAMIENTOS PARA EL AUTOCONTROL DE LA CALIDAD

- Las unidades prefabricadas no deben tener fisuras, escalonamientos, desportilladuras ni otro defecto que perjudique su resistencia.

- Bordillo sobre base de pavimento, respaldo blando (ilustración recuperada de norma técnica vigente).

- Bordillo sobre base de pavimento, respaldo rígido (ilustración recuperada de norma técnica vigente).

- La superficie del concreto debe estar libre de fisuras, escalonamientos, abombamientos, desportilladuras u otros defectos que perjudiquen el desempeño de la obra.

- Las formaletas deben ser impermeables, rígidas, sin sufrir alabeo, ni escalonamientos, para prevenir la perdida de mortero.

- Verificar la protección de los bordillos durante las actividades de aplicación de emulsión asfáltica.

# REVISIÓN Y APROBACIÓN

| Elaborado y actualizado por: | Validado por Líderes (Estratégico u Operativo) del Proceso: | Aprobado: |
| --- | --- | --- |
| LAURA ALEJANDRA PINZÓN CLAVIJO JOAN MANUEL W. GAITAN FERRER Contratista / Proceso Intervención de la Infraestructura | JULIO CESAR PINZÓN REYES | EDGAR ALONSO FORERO CASTRO |
| Acompañamiento Asesor OAP: |  |  |
| MARÍA NATALIA NORATO Contratista / Proceso Direccionamiento Estratégico | Subdirector de Intervención de la Infraestructura | Jefe Oficina Asesora de Planeación |

# CONTROL DE CAMBIOS:

| Versión | Descripción | Fecha | Aprobado |
| --- | --- | --- | --- |
| 000 | Adopción: SOP–Dirección Técnica de Apoyo a la Vialidad: Código: I-DTAV-VI-012 | 16 junio 2006 | OAP |
| 001 | Se eliminó la actividad 5 “juntas de dilatación” porque ya no se realiza y la actividad 8 debido a que el proceso de curado no toma 10 días | 8 septiembre 2009 | COMITÉ SIG (Acta de reunión 004 Equipo de mejoramiento) |
| 002 | Se ajustó el objetivo, las normas, las actividades y los registros. | Octubre de 2011 | MONICA RUBIO ARENAS |
| 003 | Ajustar a las Normas y a los Formatos existentes | Diciembre de 2012 | LIDIA MARINA CERON PORTILLA |
| 004 | Revisión actividades y actualización formatos de registro | Noviembre 2013 | JUAN HERNANDO LIZARAZO JARA |
| 5 | Se realiza actualización de formatos de registro | Diciembre de 2017 | JUAN CARLOS CALDERON Jefe Oficina Asesora de Planeación |
| 6 | Se recodificó de acuerdo a la actualización del mapa de procesos, donde el proceso de intervención incorpora el apoyo interinstitucional, gestión ambiental y gestión social en obra. | Junio 2019 | MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE Jefe Oficina Asesora de Planeación |
| 7 | Se ajustan Controles y Especificaciones Técnicas | Mayo 2020 | MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE Jefe Oficina Asesora de Planeación |
| 1 | Se establecen los lineamientos para el autocontrol de la calidad desde la Subdirección de Intervención de la Infraestructura de acuerdo con las funciones en el nuevo rediseño institucional de la Entidad. | Abril 2026 | EDGAR ALONSO FORERO CASTRO Jefe Oficina Asesora de Planeación |