INSTRUCTIVO PARA PARCHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO

SUBDIRECCIÓN DE INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

AUTOCONTROL DE LA CALIDAD

Bogotá, D.C., agosto 2025.

CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN	3

2.	ALCANCE	3

3.	RECURSOS	3

4.	ACTIVIDADES PARA EL PROCESO CONSTRUCTIVO	4

5.	LINEAMIENTOS PARA EL AUTOCONTROL DE LA CALIDAD	6

6.	RECOMENDACIONES	6

7.	REVISIÓN Y APROBACIÓN	6

8.	CONTROL DE REGISTRO DE DOCUMENTOS	6

# INTRODUCCIÓN

Dentro de los objetivos misionales, la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV) atiende de manera eficiente la malla vial local e intermedia cuando se presenten situaciones que dificultan la movilidad en el Distrito Capital, realizando intervenciones de reparación en áreas puntuales afectadas y/o deterioradas como baches (huecos) con el uso de material de mezclas asfálticas en frio. Buscando una alternativa rápida y eficaz que mejora las condiciones de movilidad segura.

# ALCANCE

Describir las actividades de demolición, retiro y reemplazo de pequeñas áreas deterioradas en las carpetas asfálticas contemplando el uso de mezcla asfáltica en frio, permitiendo la circulación cómoda y segura del parque automotor, además de mejorar la movilidad y las condiciones de vida de los usuarios.

# RECURSOS

Los recursos mencionados a continuación son considerados particulares en función de los requisitos mínimos de calidad para la ejecución de la metodología planteada in situ que influyen directamente en el comportamiento de algunos materiales necesarios para su ejecución. Por lo que, si durante el proceso constructivo se considera incorporar equipos, mano de obra e insumos, estos deberán ser orientados según la necesidad para la adecuada conformación de la labor en obra.

  - Material

| Descripción | Unidad | Origen |
| --- | --- | --- |
| Mezcla Asfáltica en frio en bolsa Pavimento Asfáltico Reciclado (RAP) Mezcla Asfáltica en frio densa tipo (MDF25) Fresado Estabilizado (FE – UMV) Emulsión asfáltica | 25 kg m3 m3 m3 l | Propio y/o Externo |

  - Equipo y maquinaria

| Descripción | Unidad | Origen |
| --- | --- | --- |
| Cortadora de disco Rana vibratoria y/o canguro Rotomartillo Planta eléctrica Set señalización puntual Herramienta menor | UN | Propio y/o Externo |

  - Personal

| Ingenieros | Unidad Ejecutora | Operarios |
| --- | --- | --- |
| Residente de obra Residente social Ambiental SST | Inspector/a Oficial Ayudantes Auxiliares de tráfico | Designados de acuerdo con las condiciones del tipo de intervención |

# ACTIVIDADES PARA EL PROCESO CONSTRUCTIVO

| Actividad | Descripción | Registros |
| --- | --- | --- |
| - Verificación de los segmentos priorizados. | - Realizar las correspondientes visitas de verificación de acuerdo con las priorizaciones asignadas con la Subdirección de Planificación e Conservación (SPC). |  |
| - Actividades de Gestión ambiental, social, seguridad y salud en el trabajo. | - Verificar la localización y desmonte de obstáculos que afectan el desarrollo de la obra. - Identificar y proteger las zonas verdes y estructuras que involucren la zona a intervenir. | INFRA-FM-021 Formato Gestión social adelantada INFRA-FM-035 Formato Inspección Ambiental GTHU-S-DI-003 Política de seguridad y salud en el trabajo UAERMV |
| - Señalización de la zona de intervención, si aplica. | - Plan de Manejo de Tráfico (PMT) y Consolidado de Obras de Infraestructura (COI), aprobados por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). | PMT aprobado por SDM y COI de aprobación |
| - Demarcación de las áreas a intervenir. | - Las áreas que se van a intervenir se deben demarcar con tiza clara especial para pavimento, de tal manera que se formen áreas cuadradas o rectangulares con lados paralelos a la vía, es decir, que formen ángulos de 90° en las esquinas, y con las caras rectas y verticales, se debe prever que no queden fisuras o grietas interrumpidas por el corte o reparación. | INFRA-FM-006 Formato Informe diario trabajo por cuadrilla INFRA-FM-007 Formato Informe diario consolidado de trabajo realizado |
| - Preparación de la superficie existente. | - Verificar la condición de la capa existente con el fin de validar la continuidad de su uso; en ese caso, se debe reconformar y compactar la subrasante antes de iniciar el riego de imprimación. |  |
| - Corte, demolición y excavación. | - Realizar el corte del área a intervenir con una máquina cortadora de pavimento garantizando que las paredes de corte sean uniformes y verticales. - Se excavará hasta la profundidad necesaria y, se removerá el material excavado de manera que la superficie expuesta sea plana, uniforme y firme. Una vez terminada la excavación, se procede a cargar y retirar los residuos. - Retirar los residuos de demolición, en el vehículo asignado, para clasificarlos y darle un destino final a la escombrera autorizada o a la sede correspondiente. |  |
| - Perfilación y limpieza del terreno natural. | - Realizar la limpieza de la superficie sobre la capa subyacente y paredes, previo humedecimiento de la superficie, sin saturarla. |  |
| - Aplicación de emulsión imprimante, si aplica. | - Las caras verticales del corte deben quedar cubiertas con material imprimante, para garantizar una adecuada adherencia entre la mezcla asfáltica en frio y la capa asfáltica existente. | INFRA-IN-008 Instructivo Riego de liga e imprimación |
| - Extensión y compactación del material de selección. | - Extender por capas el material de selección, cuando los espesores así lo ameriten, compactándolos preferiblemente con un apisonador (canguro) y la última capa con una placa vibratoria tipo rana hasta obtener una superficie nivelada respecto a las zonas adyacentes. - Realizar el proceso de compactación hasta obtener una superficie nivelada respecto a las zonas adyacentes sin presentar resaltos o hundimiento. | INFRA-FM-006 Formato Informe diario trabajo por cuadrilla INFRA-FM-007 Formato Informe diario consolidado de trabajo realizado |
| - Sello con emulsión. | - Durante la aplicación del sellante su viscosidad debe garantizar una adecuada penetración de este, la distribución debe ser uniforme evitando excesos. |  |

# LINEAMIENTOS PARA EL AUTOCONTROL DE LA CALIDAD

- El material de selección de mezcla asfáltica en frio corresponderá a las alternativas de espesores planteadas por la Subdirección de Planificación y Conservación (SPC).

- No se debe permitir la intervención de las capas durante fuertes precipitaciones de lluvia, ni cuando la temperatura ambiente sea menor a 2°C.

# RECOMENDACIONES

El material proveniente del Pavimento Asfáltico Reciclado (RAP) al proceder de diferentes fuentes no garantizará un acabado homogéneo en la superficie del área intervenida. Por lo que, y de acuerdo con la experiencia de la UAERMV, se concibe que, es recurrente que este material presente comportamientos individuales y/o superficiales debido a su envejecimiento.

# REVISIÓN Y APROBACIÓN

| Elaborado y actualizado por: | Validado por Líderes (Estratégico u Operativo) del Proceso: | Aprobado: |
| --- | --- | --- |
| LAURA ALEJANDRA PINZÓN CLAVIJO JOAN MANUEL W. GAITAN FERRER Proceso Intervención de la Infraestructura | JULIO CESAR PINZÓN REYES | EDGAR ALONSO FORERO CASTRO |
| Acompañamiento Asesor OAP: |  |  |
| MARÍA NATALIA NORATO Contratista / Proceso Direccionamiento Estratégico | Subdirector de Intervención de la Infraestructura | Jefe Oficina Asesora de Planeación |

# CONTROL DE REGISTRO DE DOCUMENTOS

| Versión | Descripción | Fecha | Aprobado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Creación | Junio de 2021 | MARCELA DEL PILAR REYES TOLEDO Jefe Oficina Asesora de Planeación |
| 1 | Se establecen los lineamientos para el autocontrol de la calidad desde la Subdirección de Intervención de la Infraestructura de acuerdo con las funciones en el nuevo rediseño institucional de la Entidad. Así mismo, de conformidad con el rediseño institucional y la nueva estructura organizacional Acuerdo 02 de 2023, lo que conllevó al cambio del proceso de Intervención de la Malla Vial (IMVI) por el proceso de Intervención de la Infraestructura (INFRA) y a la Gerencia de Intervención por la Subdirección de Intervención de la Infraestructura, la cual está compuesta por dos Gerencias, la Gerencia de Infraestructura Urbana y la Gerencia de Infraestructura Rural. | agosto 2025 | EDGAR ALONSO FORERO CASTRO Jefe Oficina Asesora de Planeación |