INSTRUCTIVO PARA RECIBO DE MATERIALES EN OBRA

SUBDIRECCIÓN DE INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

AUTOCONTROL DE LA CALIDAD

Bogotá, D.C., Febrero 2026.

CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN	3

2.	ALCANCE	3

3.	ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN	3

3.1.	Rehabilitación	3

3.2.	Mantenimiento periódico	3

3.3.	Mantenimiento rutinario	3

3.4.	Espacio público	3

3.5.	Cicloinfraestructura	3

3.6.	Atención de emergencias y situaciones imprevistas	3

3.7.	Apoyo interinstitucional	3

4.	CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS MATERIALES	4

4.1.	Mezclas Asfálticas en Caliente	4

4.2.	Pavimento Asfáltico Reciclado – Estabilizado	4

4.3.	Concreto Hidráulico	4

4.4.	Emulsiones Asfálticas	4

4.5.	Material para mejoramiento de la estructura	5

5.	MUESTRAS Y ENSAYOS DE LABORATORIO	5

6.	LINEAMIENTOS PARA EL AUTOCONTROL DE LA CALIDAD	6

7.	RECOMENDACIONES	7

8.	REVISIÓN Y APROBACIÓN	7

9.	CONTROL DE REGISTRO DE DOCUMENTOS	7

# INTRODUCCIÓN

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV) en el cumplimiento integrado de mejora continua de las intervenciones de la malla vial local, intermedia y rural, ciclo infraestructura y espacio público, adopta para su ejecución, el direccionamiento de los lineamientos para el autocontrol de la calidad que han de tenerse en cuenta para el recibo de materiales en los frentes de obra.

# ALCANCE

Poner a disposición de los colaboradores y/o trabajadores de la Entidad un instrumento de consulta para el recibo de los materiales suministrados en obra; como concretos hidráulicos, mezclas asfálticas en caliente, mezclas asfálticas en frio con materiales reciclados, emulsiones asfálticas, materiales granulares y/o, demás materiales requeridos en el desarrollo de las ejecuciones.

# ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN

## Rehabilitación

Conjunto de medidas que se aplican con el fin de recuperar la capacidad estructural del pavimento, ampliando su vida útil.

## Mantenimiento periódico

Conjunto de actividades que no comprometen masivamente las capas inferiores de la estructura del pavimento, con el objetivo de lograr que se alcance o aumente su vida útil, recuperando su condición de servicio inicial, constituyéndose así en una práctica preventiva o correctiva.

## Mantenimiento rutinario

Es el conjunto de actividades tendientes a lograr el cumplimiento de la vida útil de la estructura vial, constituyéndose así en una práctica preventiva.

## Espacio público

La conservación del espacio público cumple un papel fundamental en el acceso a la ciudad y en la creación de espacios de encuentro e integración social.

## Cicloinfraestructura

Garantiza de manera sostenible desplazamientos seguros, accesibles y cómodos en el transito urbano, promoviendo una ciudad más saludable.

## Atención de emergencias y situaciones imprevistas

Atención inmediata del subsistema de la malla vial cuando se presenten situaciones imprevistas que dificulten la movilidad en el Distrito Capital.

## Apoyo interinstitucional

Apoyo al desarrollo de obras específicas que se requieran para complementar la acción de otros organismos y entidades distritales en la mejora de la movilidad vial.

# CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS MATERIALES

## Mezclas Asfálticas en Caliente

Mezcla asfáltica en caliente densa (MD) y Mezcla asfáltica en caliente con asfalto modificado con caucho por vía húmeda (MCCh)

- Los fragmentos del agregado grueso deben estar limpios, sin excesos de partículas planas, blandas, alargadas o desintegrables. - Los fragmentos del agregado fino deben ser limpios y de superficie angular. - Las volquetas deben estar siempre provistas de un cobertor adecuado, debidamente asegurado. - En el instante de la descarga de la mezcla, verificar y reportar la temperatura, no se deben presentar temperaturas inferiores a la mínima. - Revisar la condición de la uniformidad de la extensión de la mezcla cuando se utilice maquinas pavimentadoras; verificando que las mezclas no estén segregadas, carbonizadas, o sobrecalentadas. - Para evitar agrietamientos o desplazamientos de la mezcla, tener en cuenta el rango de temperatura adecuado.

## Pavimento Asfáltico Reciclado – Estabilizado

Pavimento Asfáltico Reciclado (RAP) y/o Fresado Estabilizado (RAP – E o FE – UMV)

- Inspeccionar que los agregados estén libres de cualquier contaminación que afecte la adherencia del material con el ligante asfáltico. - Observar que los agregados no contengan materia orgánica u otras sustancias perjudiciales.

## Concreto Hidráulico

MR y/o 3000 PSI

- Verificar el correcto funcionamiento del sello de seguridad de la mixer. - Inspeccionar el aspecto y homogeneidad del concreto. - Previa colocación del concreto, revisar el ensayo de asentamiento dentro de los límites indicados. - Si los ensayos realizados están dentro del intervalo de asentamiento se acepta el concreto; si está por encima del límite especificado, se debe reportar. - Verificar la correcta aplicación del método de trabajo. - Revisar permanentemente el asentamiento.

## Emulsiones Asfálticas

ROMPIMIENTO RÁPIDO (RR) y/o ROMPIMIENTO LENTO (RL)

- Verificar el correcto funcionamiento del carrotanque irrigador para garantizar la aplicación uniforme, homogénea y constante. - Observar la viscosidad del ligante asfáltico, sin asentamiento, conservando su estado homogéneo, de manera que no haya alcanzado su rotura. - La emulsión asfáltica suministrada y depositada en los contenedores correspondientes, no deberá rendirse con agua u otro solvente. - Revisar los depósitos de almacenamiento que requiera la emulsión, evitando el contenido de natas o residuos extraños de otros productos. - La emulsión debe constituir una solución homogénea.

## Material para mejoramiento de la estructura

AGREGOS PÉTREOS

- Verificar que no se presenten alteraciones de la granulometría y la mezcla con otros materiales. - Los materiales una vez en obra no deben presentar segregación, sobretamaños, exceso de humedad o contaminación. - Notificar los retrasos en el cronograma de suministro o reemplazos de materiales que no correspondan a lo solicitado. - Los agregados se deben acopiar en cobertizos o cubriéndolos con plásticos. - Las partículas de los agregados no deben contener exceso de partículas planas, alargadas, blandas o desintegrables, y sin materia orgánica u otras sustancias perjudiciales.

# MUESTRAS Y ENSAYOS DE LABORATORIO

De acuerdo con los planes de muestreo y, ensayos de campo y laboratorio, se realiza las solicitudes de los requisitos establecidos en las especificaciones técnicas de materiales, conforme a su periodicidad, cantidad y tipos de ensayos.

| INTERVENCIONES / MATERIALES | MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA |  |  |  | MATERIAL SELECCIONADO |  | MEZCLAS EN FRIO |  | MEZCLAS EN CALIENTE |  |  | CONCRETO | EMULSIONES | COMPLEMENTARIOS |  |  | ENSAYOS DE LABORATORIO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RAJÓN | SUBBASE GRANULAR | BASE GRANULAR | ARENA CAPA DE SOPORTE | RECEBO | RETAL DE CONCRETO | RAP - E | RAP | MD 19 | MD 13 | MCCh | MR y/o 3000 PSI | CRR y/o CRL | MATERIAL DE SELLO | ELEMENTOS PREFABRICADOS | GUADUA |  |
| Rehabilitación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pavimento flexible | X | X | X |  |  | X | X | X | X |  | X |  | X |  |  |  | X |
| Pavimento rígido | X | X | X |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |
| Mantenimiento periódico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cambio de carpeta |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  | X |
| Cambio de losa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |
| Parcheo |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Bacheo |  |  | X |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Fresado estabilizado (acción de movilidad) |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Fresado estabilizado (mejoramiento) | X |  | X |  | X | X | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |
| Mantenimiento rutinario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sello de fisura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Sello de grietas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Sello de junta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Espacio público |  |  |  | X |  |  | X | X |  |  |  | X |  |  | X |  | X |
| Cicloinfraestructura |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  |
| Obras de bioingeniería | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Apoyo interinstitucional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resaltos parabólicos |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pompeyanos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |

# LINEAMIENTOS PARA EL AUTOCONTROL DE LA CALIDAD

- Reportar por medio de correo electrónico los materiales que no cumplan con las condiciones mínimas exigidas tales como sobre tamaños, material contaminado, alteraciones en las mezclas asfálticas, despacho de material diferente al solicitado, modificaciones de volumen en las cantidades solicitadas, o demás insumos con inconsistencias que puedan afectar las actividades proyectadas en obra, con el fin de solicitar al laboratorio el muestreo en campo.

- Inspeccionar las condiciones mínimas de los materiales con el fin de salvaguardar el manejo y toma de muestras para efectuar los ensayos necesarios.

- Todas las mezclas deben tener en el diseño de mezcla o formula de trabajo, los ensayos necesarios aprobados para establecer su calidad.

- La validación de los ensayos de calidad debe cumplir con los requisitos descritos en las especificaciones, con la aprobación de la Gerencia para el Desarrollo, la Calidad y la Innovación, y la Gerencia de Producción, cuando sea el caso.

- Inspeccionar y validar el aspecto y temperatura de todas las cargas de mezclas asfálticas que lleguen a la obra.

- No se debe permitir la aplicación de emulsión, o la extensión y compactación de mezclas asfálticas, cuando haya lluvia o fundados temores de que ella ocurra.

- Los agregados pétreos y las mezclas no deben ser susceptibles de ningún tipo de meteorización o alteración físico‐química.

- Todo vaciado de concreto que no sea correctamente curado, puede ser considerado rechazado o reportado.

# RECOMENDACIONES

El desempeño de los materiales utilizados en los frentes de obra corresponderá a los diseños de mezclas, su producción, los resultados de los ensayos de calidad, las temperaturas recomendadas y sus posibles variables durante su empleo en la ejecución.

# REVISIÓN Y APROBACIÓN

| Elaborado y actualizado por: | Validado por Líderes (Estratégico u Operativo) del Proceso: | Aprobado: |
| --- | --- | --- |
| LAURA ALEJANDRA PINZÓN CLAVIJO JOAN MANUEL W. GAITAN FERRER Contratista / Proceso Intervención de la Infraestructura | JULIO CESAR PINZÓN REYES | EDGAR ALONSO FORERO CASTRO |
| Acompañamiento Asesor OAP: |  |  |
| MARÍA NATALIA NORATO Contratista / Proceso Direccionamiento Estratégico | Subdirector de Intervención de la Infraestructura | Jefe Oficina Asesora de Planeación |

# CONTROL DE REGISTRO DE DOCUMENTOS

| Versión | Descripción | Fecha | Aprobado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Se establecen los lineamientos para el autocontrol de la calidad desde la Subdirección de Intervención de la Infraestructura de acuerdo con las funciones en el nuevo rediseño institucional de la Entidad. Así mismo, de conformidad con el rediseño institucional y la nueva estructura organizacional Acuerdo 02 de 2023, lo que conllevó al cambio del proceso de Intervención de la Malla Vial (IMVI) por el proceso de Intervención de la Infraestructura (INFRA) y a la Gerencia de Intervención por la Subdirección de Intervención de la Infraestructura, la cual está compuesta por dos Gerencias, la Gerencia de Infraestructura Urbana y la Gerencia de Infraestructura Rural. | Febrero 2026 | EDGAR ALONSO FORERO CASTRO Jefe Oficina Asesora de Planeación |