INSTRUCTIVO PARA SELLO DE FISURAS Y GRIETAS

SUBDIRECCIÓN DE INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

AUTOCONTROL DE LA CALIDAD

Bogotá, D.C., Junio 2026.

CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN	3

2.	ALCANCE	3

3.	RECURSOS	3

4.	ACTIVIDADES PARA EL PROCESO CONSTRUCTIVO	4

5.	LINEAMIENTOS PARA EL AUTOCONTROL DE LA CALIDAD	5

6.	REVISIÓN Y APROBACIÓN	5

7.	CONTROL DE CAMBIOS	5

# INTRODUCCIÓN

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV) en el cumplimiento integrado de mejora continua de las intervenciones de la malla vial local, intermedia y rural, ciclo infraestructura y espacio público, adopta para su ejecución, el direccionamiento de los lineamientos para el autocontrol de la calidad que han de tenerse en cuenta para el correcto desarrollo de las actividades en obra.

# ALCANCE

Describir las actividades de limpieza, conformación (ruteo o enrutado) y sello de las fisuras presentadas de forma aislada y/o levemente ramificadas en la superficie del pavimento asfáltico, pavimento de mezcla bituminosa y grietas en las losas de concreto.

# RECURSOS

  - Material

| Descripción | Unidad | Origen |
| --- | --- | --- |
| Material de sello | UN | Externo |

  - Equipo y maquinaria

| Descripción | Unidad | Origen |
| --- | --- | --- |
| Ruteadora Compresor de aire Sopladora Aplicador del sellante Vehículo de transporte | UN | Propio y/o Externo |

  - Personal

| Ingenieros | Unidad Ejecutora | Comisión Topográfica | Operarios |
| --- | --- | --- | --- |
| Director/a de obra Residente de obra Social Ambiental Seguridad y Salud en el trabajo | Inspector/a Oficial Ayudantes Auxiliares de tráfico | Topógrafo Cadenero | Designados de acuerdo con las condiciones del tipo de intervención |

# ACTIVIDADES PARA EL PROCESO CONSTRUCTIVO

| Actividad | Descripción | Registros |
| --- | --- | --- |
| - Verificación de segmentos priorizados. | - Realizar las correspondientes visitas de verificación de acuerdo con las priorizaciones asignadas pon la Subdirección de Planificación e Conservación (SPC). |  |
| - Actividades de Gestión ambiental, social, seguridad y salud en el trabajo. | - Verificar la localización y desmonte de obstáculos que afectan el desarrollo de la obra. - Identificar las estructuras que involucren la zona a intervenir. | INFRA-FM-021 Formato Gestión social adelantada INFRA-FM-035 Formato Inspección Ambiental GTHU-S-DI-003 |
| - Señalización de la zona de intervención. | - Instalar señales de prevención, dispositivos de seguridad y garantizar el personal idóneo para el control de tráfico | PMT aprobado por SDM y COI de aprobación |
| - Preparación de las fisuras o grietas | - Eliminar el polvo, material suelto y humedad de la superficie de las fisuras o grietas. - Se realiza la aplicación de material de sello a fisuras y/o grietas existentes con un ancho entre 6 mm y 20 mm, y una profundidad de 20mm - Aplicar sellante liquido a fisuras con un ancho ≤ 6 mm | INFRA-FM-006 Formato Informe diario trabajo por cuadrilla INFRA-FM-007 Formato Informe diario Consolidado de trabajo realizado |
| - Aplicación del material de sello | - Utilizar el equipo y las temperaturas necesarias para su correcta ejecución - El material sellante debe ser colocado dentro de la fisura o grieta, en un término no mayor de dos minutos (2 min). - Evitar escurrimientos, derrames o perdidas del material sobre el pavimento. - Verificar que su aplicación presente una textura uniforme sin desprendimientos o flujos excesivos. |  |
| - Apertura al tránsito | - Prohibir la interferencia del tránsito, marcas de los vehículos o contaminación del material de sello. |  |

# LINEAMIENTOS PARA EL AUTOCONTROL DE LA CALIDAD

- El material utilizado para el sello debe ser calentado de acuerdo con las indicaciones del proveedor.

- La temperatura del sellante debe ser tal que le permita fluir libremente a través de la fisura o grieta.

- Conformar la aplicación del material de sello en una sola pasada.

- El equipo de aplicación del producto sellante debe trabajar a presión y tener la capacidad suficiente para inyectar en flujo continuo hasta la profundidad adecuada.

- Se recomienda demarcar las fisuras que se van a sellar, con tiza especial para pavimento.

- Cuando se utilice una emulsión asfáltica en frío para el sello de las grietas, se debe aplicar un rociado ligero de agua en las caras interiores de la grieta.

- No se debe permitir la aplicación del material de sello con la superficie humada, ni lluvia.

# REVISIÓN Y APROBACIÓN

| Elaborado y actualizado por: | Validado por Líderes (Estratégico u Operativo) del Proceso: | Aprobado: |
| --- | --- | --- |
| LAURA ALEJANDRA PINZÓN CLAVIJO JOAN MANUEL W. GAITAN FERRER Contratista / Proceso Intervención de la Infraestructura | JULIO CESAR PINZÓN REYES | EDGAR ALONSO FORERO CASTRO |
| Acompañamiento Asesor OAP: |  |  |
| MARÍA NATALIA NORATO Contratista / Proceso Direccionamiento Estratégico | Subdirector de Intervención de la Infraestructura | Jefe Oficina Asesora de Planeación |

# CONTROL DE CAMBIOS

| Versión | Descripción | Fecha | Aprobado |
| --- | --- | --- | --- |
| 001 | Creación | Octubre de 2011 | MONICA RUBIO ARENAS |
| 002 | Ajustar a los Formatos existentes | Diciembre de 2012 | LIDIA MARINA CERON PORTILLA |
| 003 | Ajustar a las especificaciones vigentes y a los formatos existentes | Noviembre 2013 | JUAN HERNANDO LIZARAZO JARA |
| 4 | Se realiza actualización de formatos de registro | Diciembre de 2017 | JUAN CARLOS CALDERON Jefe Oficina Asesora de Planeación |
| 5 | Se recodificó de acuerdo a la actualización del mapa de procesos, donde el proceso de intervención incorpora el apoyo interinstitucional, gestión ambiental y gestión social en obra. | Junio 2019 | MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE Jefe Oficina Asesora de Planeación |
| 6 | Se ajustan Controles y Especificaciones Técnicas | Mayo 2020 | MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE Jefe Oficina Asesora de Planeación |
| 1 | Se establecen los lineamientos para el autocontrol de la calidad desde la Subdirección de Intervención de la Infraestructura de acuerdo con las funciones en el nuevo rediseño institucional de la Entidad. Así mismo, de conformidad con el rediseño institucional y la nueva estructura organizacional Acuerdo 02 de 2023, lo que conllevó al cambio del proceso de Intervención de la Malla Vial (IMVI) por el proceso de Intervención de la Infraestructura (INFRA) y a la Gerencia de Intervención por la Subdirección de Intervención de la Infraestructura, la cual está compuesta por dos Gerencias, la Gerencia de Infraestructura Urbana y la Gerencia de Infraestructura Rural. | Junio 2026 | EDGAR ALONSO FORERO CASTRO Jefe Oficina Asesora de Planeación |

Consiste en crear la profundización adecuada del material de sello para garantizar el manteamiento preventivo de las fisuras o grietas existentes en el pavimento.